| Certificado de Análisis | Lote | 11227 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 6028 | CITRATO DE SODIO, Dihidrato | 6132-04-3 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | Na3C6H507 . 2H2O | 294.10 | 04 / 15 / 2010 | OCTUBRE 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo (Na3C6H5O7 .2H2O) | 99.257 % | 99.0 % min. |
| Materia insoluble | 0.003 % | 0.005 % máx. |
| pH de la solución al 5 % a 25°C | 8.41 | 7.0 – 9.0 |
| Cloruro (Cl) | 0.001 % | 0.003 % máx. |
| Amonio (NH3) | 0.001 % | 0.003 % máx. |
| Sulfato (SO4) | 0.001 % | 0.005 % máx. |
| Metales pesados ( como Pb) | 0.000167 % | 0.0005 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.000167 % | 0.0005 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones ACS Reagent Chemicals 10ª edición. |  | LAB 01 Firma |