| Certificado de Análisis | Lote | 11337 |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 2019 | Hidróxido de Calcio | 1305-62-0 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha | Caducidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivo ACS | Ca(OH)2 | 74.09 | 31 / 01 / 2007 | Noviembre 2020 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Ensayo Ca(OH)2 | 95.25 % | 95.0 % min. |
| Insolubles en HCl | 0.016 % | 0.03 % |
| Cloruro (Cl) | 0.0075 % | 0.03 % máx. |
| Compuestos de azufre como (SO4) | 0.01 % | 0.1 % máx. |
| Metales pesados ( como Pb) | 0.001 % | 0.003 % máx. |
| Hierro (Fe) | 0.025 % | 0.05 % máx. |
| Magnesio y sales alcalinas | 0.47 % | 1.0 % máx. |

| Observaciones: |  | Control de Calidad |
| --- | --- | --- |
| Conforme a especificaciones. |  | LAB 01 Firma |